TEST DE EXTRUSIÓN MÁXIMA

G-Codes

| G1 Exx Fyyy | Extruir xx milímetros a yyy mm/min |
| --- | --- |
| G91 | Utilizar valores relativos |

Con esta prueba conseguimos determinar el Flujo volumétrico máximo, o lo que es lo mismo, la velocidad de extrusión máxima que puede alcanzar nuestra máquina.

Este valor es muy importante, ya que nos dará una idea de la velocidad de extrusión que puede alcanzar nuestra máquina. No importa que sea una velocidad baja, lo importante es que esté determinada y ajustemos los valores del laminador a los valores reales de nuestra máquina.

Esta prueba debe realizarse para cada material. En este ejemplo se utiliza el PLA.

- Calentar el fusor a 200ºC

- Retraer 5mm y limpiar la boquilla

- G91 ; utiliza valores relativos para que cada vez que escribamos una instrucción se sume al anterior, si no se mueve el extrusor es que no hemos puesto esto y utiliza valores absolutos.

- Introducir los siguientes valores incrementando la velocidad hasta que se de una de estas 2 posibles situaciones:

  - Suena clic / clac – Es indicativo de pérdida de pasos en el extrusor

  - El filamento engorda y adelgaza al salir – Es indicativo de fallo de consistencia

| G1 E50 F120 | 2 mm/sg |
| --- | --- |
| G1 E50 F180 | 3 mm/sg |
| G1 E50 F240 | 4 mm/sg |
| G1 E50 F300 | 5 mm/sg |
| G1 E50 F360 | 6 mm/sg |
| G1 E50 F420 | 7 mm/sg |

Elegimos el valor anterior al que produzca pérdida de pasos y/o inconsistencia.

Para garantizar un valor correcto podemos probar con distintas temperaturas (200 , 210, 220 …)

Cálculo de la velocidad volumétrica máxima (Flujo máximo)

Volumen 1mm=R2*π*1mm= 1.7522*π=2.4 mm3

Volumen 50 mm=2.4*50=120 mm3

Paso  ammsg=360 mm/min60 sg/min=6mm/sg

Velocidad Volumétrica de Extrusión Máxima=Velocidad mmsg*Volumen (mm3)

VVolMax=6*2.4=14.4 mm4/sg

Máxima Velocidad de avance extruyendo (Max FeedRate)

Max FeedRate Extrusion= VVolMaxAlturaCapa*AnchuraCapa=14.40.2*0.48=150 mm/sg