PERFILES PARA CREAR

Voy a crear 3 perfiles de impresión distintos para cada material, en el caso de utilizar distintos diámetros de boquilla habría que definir los 3 perfiles para cada diámetro:

- STANDARD – Será el perfil de impresión que utilizaré normalmente, con una altura de capa de 0.2mm (boquilla de 0.4mm), en el que la velocidad no es la máxima que puede alcanzar la impresora y permite obtener una calidad bastante aceptable con relación a la velocidad

- CALIDAD – Será un perfil en el que lo que primará será la calidad de acabado frente a la velocidad, la altura de capa será de 0.16mm para que la definición del objeto aumente (por debajo de este valor apenas se apreciará mejoría en la definición del objeto).

- RÁPIDA – En este perfil lo que más interesa es la velocidad y menos la calidad final de la pieza, es un perfil de prototipado. La altura de capa será de 0.24mm.

Números Mágicos

Los valores de altura de capa que he decidido utilizar se basan en lo que se denomina números mágicos que son los valores de altura real a los que se puede desplazar la impresora en función de los pasos por milímetro que puede alcanzar.

| Motor PAP | Husillo M8 |
| --- | --- |
| Pasos para dar 1 vuelta=360º1.8º paso=200 | Avance por vuelta=8 (M8)200=0.04mm |

Por tanto, las alturas de capa con las que debería trabajar nuestra impresora son aquellas que son múltiplos de 0.04mm.

Otro dato a tener en cuenta son los valores mínimo y máximo de altura de capa en función del diámetro de la boquilla:

| Mínimo = 20% del diámetro de la boquilla | Máximo = 80% del diámetro de la boquilla |
| --- | --- |

Por tanto, para una boquilla de 0.4mm la altura de capa mínima será 0.08mm y la máxima 0.32mm

Para una boquilla de 0.4 mm de diámetros las alturas de capa que deberían utilizarse son:

| 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Elegir estos valores de capa hace que las alturas de capa sean homogéneas para el laminador, si utilizamos otros valores, el laminador tendrá que intercalar capas con otra altura de capa cada cierto número de capas. Al utilizar capas de alturas determinadas por los números mágicos hay una pequeña reducción de tiempo de impresión.

Desviación de la Unión (JD)

En las pruebas para calcular JD se determina el valor que vamos a almacenar en el Firmware, en el perfil de impresora y en el perfil de proceso STANDARD (j=0.030). Es recomendable adaptar este valora para los otros perfiles:

- CALIDAD  J=0.025

- RÁPIDO  J=0.033